| Типы и технические характеристики ремней |  |  |  |  |  |  | ООО «КОНКОРД» |  |  |  |  | Рабочие температуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  |  |  |  | толщина | вес | макс. ширина | Тяговое усилие | Нагрузка на вал при 1% растяжении | коэф. трения по стали | мин. диаметр вала | постоянная кратковрем. мин макс мин макс |  |  |  |
| ТИП | Рабочая сторона | Цвет | Несущая сторона | Цвет | aR [mm] | mR [kg/m²] | [mm] | [N/mm] | FZ1% [N/mm] | ca. µ[-] | dmin [mm] | °C | °C | °C | °C |
| 2 GP | текстурированная резина | зеленый | импрегнированная ткань | зеленый | 1.2 | 1.2 | 800 | 85 | 1.8 | 0.5 | 20 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 3 GP | текстурированная резина | зеленый | импрегнированная ткань | зеленый | 1.4 | 1.4 | 800 | 140 | 4.5 | 0.5/0.2 | 25 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 7 GP | текстурированная резина | зеленый | импрегнированная ткань | зеленый | 1.9 | 2.1 | 800 | 320 | 10.0 | 0.5/0.2 | 50 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 3 XP | текстурированная резина | зеленый | импрегнированная ткань | желтый | 1.6 | 1.4 | 800 | 140 | 4.5 | 0.6/0.6 | 25 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 7 XP | текстурированная резина | зеленый | импрегнированная ткань | желтый | 2.3 | 2.4 | 800 | 320 | 10.0 | 0.6/0.6 | 50 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 3 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | черный | 1.5 | 1.4 | 800 | 140 | 4.5 | 0.7/0.2 | 30 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 5 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | й | 1.8 | 1.7 | 800 | 220 | 7.5 | 0.7/0.2 | 50 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 7 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | черный | 2.0 | 1.9 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.2 | 75 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 12 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | черный | 2.9 | 3.0 | 800 | 500 | 17.0 | 0.7/0.2 | 120 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 15 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | черный | 3.3 | 3.5 | 800 | 660 | 23.0 | 0.7/0.2 | 160 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 20 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | черный | 4.0 | 4.3 | 800 | 940 | 33.0 | 0.7/0.2 | 250 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 33 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | черный | 5.0 | 5.4 | 800 | 1320 | 46.0 | 0.7/0.2 | 350 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 44 NT | текстурированная резина | черный | импрегнированная ткань | черный | 6.2 | 6.7 | 800 | 1700 | 62.0 | 0.7/0.2 | 500 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 3 NN | текстурированная резина | черный | текстурированная резина | черный | 1.9 | 2.0 | 800 | 140 | 4.5 | 0.7/0.7 | 30 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 5 NN | текстурированная резина | черный | текстурированная резина | черный | 2.2 | 2.3 | 800 | 220 | 7.5 | 0.7/0.7 | 50 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 7 NN | текстурированная резина | черный | текстурированная резина | черный | 2.4 | 2.5 | 800 | 300 | 10.0 | 0.7/0.7 | 75 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 12 NN | текстурированная резина | черный | текстурированная резина | черный | 3.5 | 3.8 | 800 | 500 | 17.0 | 0.7/0.7 | 120 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 15 NN | текстурированная резина | черный | текстурированная резина | черный | 3.9 | 4.3 | 800 | 660 | 23.0 | 0.7/0.7 | 160 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 20 NN | текстурированная резина | черный | текстурированная резина | черный | 4.6 | 5.1 | 800 | 940 | 33.0 | 0.7/0.7 | 250 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 3 LT | кожа | - | импрегнированная ткань | синий | 2.0 | 2.0 | 500 | 140 | 4.5 | 0.4/0.2 | 50 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 5 LT | кожа | - | импрегнированная ткань | синий | 2.3 | 2.3 | 500 | 220 | 7.5 | 0.4/0.2 | 60 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 7 LT | кожа | - | импрегнированная ткань | синий | 2.9 | 2.7 | 500 | 300 | 10.0 | 0.4/0.2 | 80 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 12 LT | кожа | - | импрегнированная ткань | синий | 3.8 | 3.5 | 500 | 500 | 17.0 | 0.4/0.2 | 120 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 15 LT | кожа | - | импрегнированная ткань | синий | 5.0 | 4.6 | 500 | 660 | 23.0 | 0.4/0.2 | 160 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 20 LT | кожа | - | импрегнированная ткань | синий | 5.5 | 5.2 | 500 | 940 | 33.0 | 0.4/0.2 | 300 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 33 LT | кожа | - | импрегнированная ткань | синий | 6.8 | 6.6 | 500 | 1320 | 46.0 | 0.4/0.2 | 400 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 3 LL | кожа | - | кожа | - | 3.2 | 2.2 | 500 | 140 | 4.5 | 0.4/0.4 | 50 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 5 LL | кожа | - | кожа | - | 3.5 | 2.8 | 500 | 220 | 7.5 | 0.4/0.4 | 60 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 7 LL | кожа | - | кожа | - | 4.5 | 3.3 | 500 | 300 | 10.0 | 0.4/0.4 | 80 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 12 LL | кожа | - | кожа | - | 5.1 | 4.4 | 500 | 500 | 17.0 | 0.4/0.4 | 120 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 15 LL | кожа | - | кожа | - | 6.8 | 6.1 | 500 | 660 | 23.0 | 0.4/0.4 | 160 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 20 LL | кожа | - | кожа | - | 7.1 | 7.0 | 500 | 940 | 33.0 | 0.4/0.4 | 300 | -20 | +80 | -20 | +100 |

Ремни выполнены на основе несущего полиамидного слоя, который обеспечивает высокую прочность изделия.

Для дальнейших разъяснений обращайтесь по телефонам (81362) 73-046, (812) 7150941

| Типы и технические характеристики ремней |  |  |  |  |  |  | ООО «КОНКОРД» |  |  |  |  | Рабочие температуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  |  |  |  | толщина | вес | макс. ширина | Тяговое усилие | Нагрузка на вал при 1% растяжении | коэф. трения по стали | мин. диаметр вала | постоянная кратковрем. мин макс мин макс |  |  |  |
| ТИП | Рабочая сторона | Цвет | Несущая сторона | Цвет | aR [mm] | mR [kg/m²] | [mm] | [N/mm] | FZ1% [N/mm] | ca. µ[-] | dmin [mm] | °C | °C | °C | °C |
| 1 GU | импрегнированная ткань | зеленый | импрегнированная ткань | зелен. | 0.6 | 0.6 | 800 | 60 | 1.2 | 0.2/0.2 | 15 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 2 GU | импрегнированная ткань | зеленый | импрегнированная ткань | зелен. | 0.8 | 0.8 | 800 | 85 | 1.8 | 0.2/0.2 | 20 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 3 GU | импрегнированная ткань | зеленый | импрегнированная ткань | зелен. | 1.1 | 1.0 | 800 | 130 | 4.5 | 0.2/0.2 | 25 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 1 SF | ткань | - | ткань | - | 1.2 | 0.9 | 800 | 75 | 3.0 | 0.2/0.2 | 20 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 1 SD | гладкая резина | зеленый | ткань | - | 0.9 | 0.8 | 800 | 50 | 1.2 | 0.5/0.2 | 15 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 2 SD | гладкая резина | зеленый | ткань | - | 1.0 | 0.9 | 800 | 95 | 2.3 | 0.5/0.2 | 20 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 1 NWT | текстурированная резина | белый | импрегнированная ткань | зелен. | 1.0 | 1.0 | 800 | 60 | 1.2 | 0.7/0.2 | 15 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 1 NW | текстурированная резина | белый | текстурированная резина | бел. | 1.5 | 1.6 | 800 | 60 | 1.2 | 0.7/0.7 | 20 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 2 NW | текстурированная резина | белый | текстурированная резина | бел. | 1.8 | 1.8 | 800 | 85 | 1.8 | 0.7/0.7 | 25 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 2 FS | текстурированная резина | зеленый | импрегнированная ткань | бел. | 0.9 | 1.1 | 800 | 85 | 1.5 | 0.7/0.2 | 20 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 3 N | текстурированная резина | желтый | ткань | - | 2.1 | 2.3 | 800 | 210 | 4.5 | 0.7/0.2 | 25 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 3 N 7 | текстурированная резина | красный | импрегнированная ткань | зелен. | 1.6 | 1.8 | 800 | 210 | 4.5 | 0.7/0.2 | 25 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 2 SF 7 | текстурированная резина | красный | ткань | - | 1.6 | 1.2 | 800 | 85 | 1.6 | 0.7/0.2 | 15 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 3 SF 7 | текстурированная резина | красный | ткань | - | 1.9 | 2.1 | 800 | 210 | 4.5 | 0.7/0.2 | 25 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| GG - Elast | текстурированная резина | черный | текстурированная резина | зелен. | 1.5 | 2.0 | 800 | 15 | 2.0* | 0.7/0.7 | 15 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 3 SGD | гладкая резина | черный | гладкая резина | зелен. | 1.8 | 2.2 | 800 | 140 | 4.5 | 0.5/0.5 | 30 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 3 X 7 | текстурированная резина | красный | текстурированная резина | красн. | 2.0 | 2.3 | 800 | 200 | 4.5 | 0.7/0.7 | 30 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 3 N 3 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 3.0 | 3.3 | 800 | 135 | 4.0 | 0.7/0.7 | 30 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 3 N 4 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 4.0 | 4.4 | 800 | 140 | 4.5 | 0.7/0.7 | 30 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 5 N 6 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 5.8 | 6.4 | 800 | 190 | 6.5 | 0.7/0.7 | 80 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 7 N 2 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 2.2 | 2.4 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.7 | 40 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 7 N 3 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 3.0 | 3.3 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.7 | 40 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 7 N 4 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 4.0 | 4.8 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.7 | 40 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 7 N 5 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 5.0 | 5.9 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.7 | 50 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 7 N 6 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | зелен. | 6.0 | 7.3 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.7 | 50 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 7 BN | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | желт. | 3.5 | 4.0 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.7 | 60 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 12 BN | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | желт. | 4.0 | 4.3 | 800 | 500 | 17.0 | 0.7/0.7 | 120 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 12 BN 5 | текстурированная резина | зеленый | текстурированная резина | желт. | 5.0 | 5.5 | 800 | 500 | 17.0 | 0.7/0.7 | 120 | -20 | +100 | -30 | +120 |
| 7 N | текстурированная резина | желтый | текстурированная резина | желт. | 3.5 | 4.0 | 800 | 320 | 10.0 | 0.7/0.7 | 60 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 10 N | текстурированная резина | желтый | текстурированная резина | желт. | 3.8 | 4.2 | 800 | 420 | 12.0 | 0.7/0.7 | 120 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 12 N | текстурированная резина | желтый | текстурированная резина | желт. | 4.0 | 4.6 | 800 | 500 | 17.0 | 0.7/0.7 | 120 | -20 | +100 | -20 | +120 |
| 10 N 5 | текстурированная резина | желтый | текстурированная резина | желт. | 5.0 | 6.0 | 800 | 500 | 17.0 | 0.7/0.7 | 150 | -20 | +100 | -20 | +120 |
|  | * at 8% elongation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Типы и технические характеристики ремней |  |  |  |  |  |  | ООО «КОНКОРД» |  |  |  |  | Рабочие температуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  |  |  |  | толщина | вес | макс. ширина | Тяговое усилие | Нагрузка на вал при 1% растяжении | коэф. трения по стали | мин. диаметр вала | постоянная кратковрем. мин макс мин макс |  |  |  |
| ТИП | Рабочая сторона | Цвет | Несущая сторона | Цвет | aR [mm] | mR [kg/m²] | [mm] | [N/mm] | FZ1% [N/mm] | ca. µ[-] | dmin [mm] | °C | °C | °C | °C |
| 5 X F | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 2.0 | 2.3 | 500 | 200 | 5.0 | 0.7 | 25 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 7 X F | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 2.2 | 2.6 | 500 | 300 | 8.0 | 0.7 | 60 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 10 X R | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 2.6 | 2.8 | 500 | 400 | 10.5 | 0.7 | 75 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 10 X R 1 | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 3.0 | 3.4 | 500 | 400 | 10.5 | 0.7 | 75 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 12 X R | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 2.8 | 3.2 | 500 | 500 | 13.0 | 0.7 | 100 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 12 X R 1 | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 3.3 | 3.7 | 500 | 500 | 13.0 | 0.7 | 100 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 15 X R | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 3.0 | 3.4 | 500 | 600 | 15.0 | 0.7 | 125 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 15 X R 1 | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 3.5 | 4.0 | 500 | 600 | 15.0 | 0.7 | 125 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 20 X R | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 3.3 | 3.7 | 500 | 700 | 17.5 | 0.7 | 150 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 20 X R 1 | текстурированная резина | желт. | текстурированная резина | зелен. | 4.0 | 4.3 | 500 | 700 | 17.5 | 0.7 | 150 | -20 | +100 | -30 | +130 |
| 3 TS 2 | импрегнированная ткань | черн. | текстурированная резина | зелен. | 2.0 | 2.2 | 800 | 130 | 2.3 | 0.5/0.7 | 25 | -20 | +100 | -30 | +110 |
| 5 TS 3 | импрегнированная ткань | черн. | текстурированная резина | зелен. | 3.0 | 3.2 | 800 | 240 | 4.5 | 0.5/0.7 | 50 | -20 | +100 | -30 | +110 |
| 5 TS 4 | импрегнированная ткань | черн. | текстурированная резина | зелен. | 4.0 | 4.4 | 800 | 250 | 5.8 | 0.5/0.7 | 60 | -20 | +100 | -30 | +110 |
| 5 TS 6 | импрегнированная ткань | черн. | текстурированная резина | зелен. | 6.0 | 6.6 | 800 | 260 | 7.0 | 0.5/0.7 | 150 | -20 | +100 | -30 | +110 |
| 5 GR 6 | импрегнированная ткань | черн. | Отпрофелированная резина | зелен. | 6.0 | 5.7 | 800 | 150 | 4.5 | 0.5 | 80 | -20 | +100 | -30 | +110 |
| 3 NF | ткань | - |  | зелен. | 2.1 | 2.1 | 800 | 125 | 3.5 | 0.5 | 25 | -20 | +80 | -30 | +110 |
| 3 FO | Гладкая резина | зелен. | Кнопка 2 мм | зелен. | 2.3 | 2.3 | 800 | 125 | 3.5 | 0.5 | 25 | -20 | +80 | -30 | +110 |
| 7 NO | Гладкая резина | зелен. | Кнопка 2 мм | зелен. | 2.8 | 3.2 | 800 | 310 | 9.8 | 0.5 | 50 | -20 | +80 | -30 | +110 |
| 2 FO | полиамид | прозрачный | полиамид | прозрачный | 1.2 | 1.2 | 800 | 90 | 2.3 | 0.2/0.2 | 60 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 3 FO | полиамид | прозрачный | полиамид | прозрачный | 1.4 | 1.3 | 800 | 140 | 5.8 | 0.2/0.2 | 80 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 2 UF | ткань | - | ткань | - | 0.8 | 0.8 | 1200 | 85 | 1.8 | 0.2/0.2 | 25 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 3 UF | ткань | - | ткань | - | 1.1 | 1.0 | 1200 | 130 | 4.5 | 0.2/0.2 | 30 | -20 | +80 | -20 | +100 |
| 7 UF | ткань | - | ткань | - | 1.8 | 1.6 | 1200 | 310 | 10.0 | 0.2/0.2 | 50 | -20 | +80 | -20 | +100 |

Ремни выполнены на основе несущего полиамидного слоя, который обеспечивает высокую прочность изделия.

Для дальнейших разъяснений обращайтесь по телефонам (81362) 73-046, (812) 7150941